SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D - 04.05.01

PODBUDOWA

STABILIZACJA 2,5 MPa

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót podczas remontu nawierzchni drogi gminnej Lubowidz – Wola Cyrusowa, związanych z wykonaniem podbudowy ze stabilizacji 2,5 MPa.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa ze stabilizacji 2,5 MPa - warstwa zagęszczonej mieszanki cementu i kruszywa, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. materiały

2.1. Stabilizacja 2,5 MPa

Do wykonania tej warstwy stabilizacji należy użyć gotowej mieszanki, dowiezionej z wytwórni, charakteryzującej się parametrami deklarowanymi przez Producenta a zgodnymi z parametrami wymaganymi dla danego asortymentu stabilizacji, które muszą być potwierdzone pisemna deklaracją zgodności.

2.4. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymałość na ściskanie próbek o średnicy 80 lub 160 mm dla podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna spełniać wymagania określone w PN-S- 96012 i wynosić R7=od 1,0 MPa do 1,6  MPa oraz R28=od 1,5 MPa do 2,5 Mpa. Wytrzymałości 7-dniowe należy traktować jako orientacyjne.

3. sprzęt

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- układarki lub równiarki do rozłożenia warstwy stabilizacji

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne

4. transport

Mieszankę stabilizacji można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem, wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa ze stabilizacji nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać układania stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01.

5.4. Zagęszczanie

Zagęszczanie warstwy stabilizacji należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Pielęgnację warstwy stabilizacji należy wykonywać przez min. 7 dni po wykonaniu podbudowy, przez polewanie jej wodą 3 razy dziennie, a w szczególnych przypadkach (wysokie temperatury) dodatkowo przez posypywanie jej piaskiem.

6. kontrola jakości robóT

6.1. Badania w czasie robót

6.1.1 Częstotliwość i zakres badań

| Lp | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań na działce roboczej | Maksymalna powierzchnia na jedno badanie |
| 1 | Uziarnienie mieszanki | 2 | 500 m2 |
| 2 | Wilgotność mieszanki z cementem | 2 | 500 m2 |
| 3 | Grubość warstwy | 2 | 500 m2 |
| 4 | Wytrzymałość na ściskanie R7 i R28 | 1 seria (1x6 próbek) | 500 m2 |
| 5 | Badanie cementu | Przy projektowaniu składu mieszanki |  |
| 6 | Badanie wody | Dla każdego wątpliwego źródła |  |

6.1.2. Grubość warstwy

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Jej wartość nie może się różnić od projektowanej o więcej niż 10 %.

6.1.3. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy 8 cm i wysokości 8 cm. Przygotowanie i pielęgnacja próbek powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w normie PN-S-96012. Próbki do badań należy pobierać losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Wytrzymałość na ściskanie należy określić na co najmniej 3 próbkach po 7 dniach ( wymagana R7=od 1,6 MPa do 2,5 Mpa) i trzech próbkach po 28 dniach ( wymagana R28=od 2,5MPa do 5,0MPa). Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie należy wykonać wg normy  PN-S-96012.

6.1.4. Zagęszczenie warstwy

Warstwa powinna być zagęszczona bezpośrednio po rozłożeniu do osiągnięcia wskaźnika równego 1,00wg próby Proctora. Dopuszcza się badanie płytą dynamiczną E2min = 120.

6.3.6. Badanie cementu

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca przedstawi deklarację zgodności wystawioną przez producenta.

6.3.7. Badanie wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badanie wg. PN-EN 1008.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy

6.4.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość | 5 razy na 100 m |
| 2 | Równość podłużna | Co 10 m łatą |
| 3 | Równość poprzeczna | 5 razy na 100 m |
| 4 | Spadki poprzeczne | 5 razy na 100 m |
| ### 5 | Rzędne wysokościowe | Co 15 m w osi |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie | 5 razy na 100 m |
| 7 | Zagęszczenie warstwy | 1 raz na 100 m2 |

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych

| Lp. | Wielkość mierzona | Jednostka | Tolerancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | cm | +10/-5 |
| 2 | Nierówności podłużne lub poprzeczne mierzone łata 4 m | mm | 15 |
| 3 | Spadki poprzeczne | % | 0,5 |
| 4 | Rzędne wysokościowe | cm | 0/-2 |
| 5 | Ukształtowanie osi w planie | cm | 5 |

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wartości określone w punkcie 6.4.2. to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.

6.5.2. Niewłaściwa wytrzymałość na ściskanie.

Dopuszcza się aby 35% dziennych wyników wytrzymałości na ściskanie było wyższych od górnej granicy określonej w punkcie 2.4. lecz nie przekraczało o więcej niż 30%górnej dopuszczalnej granicy wytrzymałości a ściskanie.

7. obmiar robót

Zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00.

8. odbiór robót

Zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00.

9. podstawa płatności

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w OST D-00.00.00   pkt 9.

10. przepisy związane

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego      użytku

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zwartości siarki metodą bromową

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonów.

PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

PN-S-96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu